Приложение № 1 к документации 

об открытом аукционе в электронной форме

                                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                                                      Директор 

                                                                    МБУ «Центр по работе с населением»
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Техническое задание

на выполнение работ по заготовке песко – соляной смеси

	№ п/п
	Наименование работ
	Характеристика работ
	Ед.измерения
	Объем

	1.
	Приготовление песко –соляной смеси в количестве 5400 тн.
	1. Заготовка технической соли

2. Заготовка песка

3. Перемешивание песка и соли
	Тонн

Тонн

тонн
	120

1200

1320


Требования к песко- соляной смеси

	Наименование показателей
	Норма

	1.Зерновой состав, % массовая доля частиц размером:

- св. 5 мм до 10 мм, не более

- св. 1 мм до 5 мм, не менее

- 1 мм и менее, не более

2. Влажность, % не более

3. Массовая доля пылевидных  и глинистых частиц, % не более 

4. Массовая доля глины в комках, % не более

5. Массовая доля химических ПГМ, % не менее

6. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг

не более 

для дорог и улиц в населенных пунктах
	5

75

20

5

3

0,35

10 (5)

740


Требования к качеству и результату работ:

        1. Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН "Требования к противогололедным материалам" (Минтранс России).

       2.Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, или другие документы, удостоверяющие их качество.

Копии сертификатов или других документов Подрядчик обязан перед началом  производства работ предоставить Заказчику.

Требования к гарантийному сроку: 8 (восемь) месяцев.

Условия выполнения работ: 

Целесообразно заготовку смеси производить в сухое время летнего или осеннего периода, выбирая для этого сухие дни без осадков.

        3. В случае, если в ходе дорожных работ будет использован ПГМ, свойства которого не соответствуют установленным требованиям, Заказчик может предъявить претензии, как к его поставщику, так и получателю.

Порядок приемки выполненных работ:

1. Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика с последующим подписанием Заказчиком акта выполненных работ в течение пяти рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче, при наличии актов, сертификатов и накладных на использованный материал.

2. Работы считаются принятыми, если акт приемки сдачи выполненных работ подписан обеими сторонами.

3. В течение 5 дней Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о не принятых объемах работ с указанием недостатков и сроках  их устранения.

4. Подрядчиком  предоставляется справка маркшейдерского замера о количестве ПСС. Справка должна быть выполнена специализированной организацией. 

____________________________

